В Спецификацию биржевого товара «Янтарь» в отделе «Минеральное сырье» АО  «Биржа «Санкт-Петербург» внесены следующие изменения:

- Приложение № 1. Таблица «Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам…» дополнено пунктами 79, 80, 81,82 в следующей редакции:

Приложение № 1

к Спецификации биржевого

товара «Янтарь»

в отделе «Минеральное сырьё»,

АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам

в соответствии с настоящей Спецификацией в отделе «Минеральное сырье» АО «Биржа «Санкт-Петербург»

| № п/п | Наименование биржевого товара | Период добычи | Артикул продукции | Нормативный документ | Технические описания и обобщенные качественные характеристики янтаря | Содержание в биржевом товаре, % | Код биржевого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Микс янтаря базовая фр +5-10 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45% | 2016; 2017; 2018 | 9911200, 9911300 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 5-10 гр. различной формы, артикулов 9911200 и 9911300 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих 55% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Содержание янтаря массой 5-10 гр. в биржевом товаре следующее: 2-й сорт - 9911200 - 18%, по форме: компактный - 50%, плоский - 50%, по цвету: матовый - 65%, прозрачный - 35%. 3-й сорт - 9911300 - 82%, по форме: компактный - 40%, плоский - 60%, по цвету: матовый - 40%, прозрачный - 60%. Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 3% в сторону увеличения или уменьшения. | 55% | Янтарный_Микс Янтарь базовая фр +5-10 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45%_ РЛ_S |
|  |  |  | 9922407 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%. | 45% |  |
| 80 | Микс янтаря базовая фр +10-20 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45% | 2016; 2017; 2018 | 9911201, 9911301 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 10-20 гр. различной формы, артикулов 9911201 и 9911301 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих 50% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Содержание янтаря массой 10-20 гр. в биржевом товаре следующее: 2-й сорт - 9911201 - 18%, по форме: компактный - 50%, плоский - 50%, по цвету: матовый - 65%, прозрачный - 35%. 3-й сорт - 9911301 - 82%, по форме: компактный - 40%, плоский - 60%, по цвету: матовый - 40%, прозрачный - 60%. Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 3% в сторону увеличения или уменьшения. | 55% | Янтарный_Микс Янтарь базовая фр +10-20 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45%_ РЛ_S |
|  |  |  | 9922407 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%. | 45% |  |
| 81 | Микс янтаря базовая фр +20-50 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45% | 2016; 2017; 2018 | 9911202, 9911302 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой частично или полностью покрытые окисленной корочкой кусочки массой 20-50 гр. различной формы, артикулов 9911202 и 9911302 по стандарту предприятия СТО 00227092.001-2011, в совокупности составляющих 55% биржевого товара. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Содержание янтаря массой 20-50 гр. в биржевом товаре следующее: 2-й сорт - 9911202 - 18%, по форме: компактный - 50%, плоский - 50%, по цвету: матовый - 65%, прозрачный - 35%. 3-й сорт - 9911302 - 82%, по форме: компактный - 40%, плоский - 60%, по цвету: матовый - 40%, прозрачный - 60%. Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 3% в сторону увеличения или уменьшения. | 55% | Янтарный_Микс Янтарь базовая фр +20-50 гр - 55%, в т.ч.2-й сорт - 18% и 3 сорт 82% + дополнение (фр. 9922407) - 45%_ РЛ_S |
|  |  |  | 9922407 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. кусочки янтаря в неограниченном количестве с внутренними и поверхностными трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, раковинами, кусочки слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%. | 45% |  |
| 82 | Янтарь несорт. +11,5мм. - 80%; +8мм.-11,5мм. - 10%; +4мм. -8мм. - 10% | 2016; 2017; 2018 | 9922411 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой кусочки неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой, трещиноватой структуры: содержание кусочков янтаря с пенистой, ноздреватой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, кусков янтаря с шириной менее 11,5мм - не более10%. Ширина кусочков более 11,5мм, но менее 14мм. | 80% | Янтарный_Микс Янтарь несорт. +11,5мм. - 80% +8мм.-11,5мм. - 10%, +4мм. -8мм. - 10%_РЛ_FCA |
|  |  | 2016; 2017; 2018 | 9922407 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой. трещиноватой структуры; содержание кусочков янтаря с пенистой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, наличие кусков янтаря с шириной менее 8мм - не более 10%. | 10% |  |
|  |  | 2016; 2017; 2018 | 9922404 | СТО 00227092.001-2011 | Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Поверхность янтаря должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь может быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: содержание в неограниченном количестве кусочков с раковинами, трещинами, включениями органического и неорганического происхождения, кусочки слоистой. трещиноватой структуры; содержание кусочков янтаря с пенистой структурой - не более 10%, наличие древесной щепы и других включений - не более 1%, песчано-глинистых материалов - не более 0,3%, наличие кусков янтаря с шириной менее 4мм - не более 10%. | 10% |  |