Утвердить следующие изменения в Спецификацию биржевого товара отделов «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы» АО «Биржа «Санкт-Петербург»:

Дополнить Приложение № 1 к Спецификации (Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам в отделах «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы») следующими товарами (с соответствующим изменением нумерации):

| Лом для пакетирования (стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы) Засоренность 2%. Группа 12А. | ГОСТ 2787-75 | БП_Лом-ЧМ-Гр-12А-Засор2%_РЛ_У |
| --- | --- | --- |
| Лом алюминиевого литья с низким содержанием цинка, магния и меди. Засоренность 3% Группа Ал. 13. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-Ал-Гр-Ал13-Засор3%_РЛ_У |
| Лом алюминиевого проката и литья с высоким содержанием магния: транспортное оборудование; головки цилиндров двигателей воздушного охлаждения. Засоренность 3%. Группа Ал. 9. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-Ал-Гр-Ал9-Засор3%_РЛ_У |
| Негабаритные стальные лом и отходы, кусковые лом, отходы и стальной скрап. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. Толщина металла не менее 6 мм. Засоренность 3%. Группа 5А. | ГОСТ 2787-75 | БП_Лом-ЧМ-негабарит-отх-толщ-6-Гр-5А-Засор3%_РЛ_У |
| Скрап из изолированной медной проволоки. Засоренность 72% согласно таблицы Ж.1. Группа М12. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-ЦМ-меди-Гр-М12-Засор72%_РЛ_У |
| Лом латуни смешанный. Засоренность 5%. Группа Л14. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-ЦМ-латунь-Гр-Л14-Засор5%_РЛ_У |
| Сложный лом 5. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Сложный Лом-5_РЛ_У |
| Смешанный низкокачественный медный скрап. Засоренность 88% согласно таблицы Ж.1. Группа М10. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-ЦМ-меди-Гр-М10-Засор88%_РЛ_У |
| Медный смешанный лом без обгоревшей медной проволоки: проводники тока с покрытием лаком, полудой, детали холодильных агрегатов, катушки. Засоренность 10%, Группа М5. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-ЦМ-меди-Гр-М5-Засор5%_РЛ_У |
| Лом алюминиевый литейный смешанный. Засоренность 20%. Группа Ал. 18. | ГОСТ 54564-2011 | БП_Лом-ЦМ-Ал-Гр-18-Засор20%_РЛ_У |
| Лом и отходы коррозионостойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. Засоренность 3%. Группа 26Б. | ГОСТ 2787-75 | БП_Лом-ЧМ-отходы коррозион-СТ-Гр-26Б-Засор3%_РЛ_У |
| Кусковой лом, отходы и стальной скраб. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. Толщина металла не менее 6 мм. Засоренность 1,5%. Группа 3А. | ГОСТ 2787-75 | БП_Лом-ЧМ-отходы-Гр-3А-Засор1,5%_РЛ_У |
| Лом и отходы коррозионостойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. Засоренность 3%. Группа 29Б. | ГОСТ 2787-75 | БП_Лом-ЧМ-отходы коррозион-СТ-Гр-29Б-Засор3%_РЛ_У |